## Slide 1: 基于石墨烯超材料的可调电磁诱导 透明的研究
答 辩 人：曹妍妍
指导教师：张会云
专 业：物理电子学
硕士学位论文答辩

## Slide 2
主要内容
一、选题背景
二、基于T型石墨烯超材料的可调电磁诱导透明的研究
三、基于石墨烯纳米结构的级联型可调电磁诱导透明
四、基于亮模-亮模耦合引起的可调石墨烯超材料电磁诱导透明
五、总结
六、硕士期间科研成果

## Slide 3
一、选题背景
太赫兹波(Terahertz, 1THz=1012Hz)一般是指频率在0.1～10THz波段内的电磁波, 位于微波和红外之间。由于THz波在电磁波频谱中占有很特殊的位置，因此在物理学、安全、通信等领域都具有非常广阔的应用前景。
图1.1 电磁波谱图

## Slide 4
石墨烯(Graphene)是由单层碳原子紧密排列而成的二维蜂窝状结构。它的特殊的零带隙能带结构、极佳的光透射性等特点，使其成为21世纪推动高科技发展的关键性材料。
图1.2 石墨烯

## Slide 5
电磁诱导透明（Electromagnetically Induced Transparency, EIT）是由耦合场和探测场与相应的能级跃迁相互干涉导致的，形成的量子相干过程可由 型三能级系统解释，如图1.3所示。
|1>
|3>
|2>


图1.3 型三能级系统

## Slide 6
但是由于超低温、相干泵浦等特殊的实验条件，原子系统中EIT的研究和实际应用非常受限。与原子系统中的EIT相比，超材料中的类EIT(以下简称EIT)由于其独特的光学特性，在传感器、光学开关等领域具有广阔的应用前景。2008年，Zhang 等人最早利用超材料实现EIT现象，如图1.4所示。
图1.4 超材料实现EIT

## Slide 7
2013年，Shi等人将石墨烯用于研究EIT现象，他们研究的结构如图1.5所示。
图1.5 石墨烯超材料结构
实现EIT现象的方式通常有两种：亮模-亮模之间的耦合(间接耦合)和亮模-暗模之间的耦合(直接耦合)。第一种方式基于两个亮模式之间的弱杂化, 第二种方式基于亮模式和暗模式之间的相消干涉。

## Slide 8
二、基于T型石墨烯超材料的可调电磁诱导
透明的研究
石墨烯
L2
P
(a)
(b)
入射波
y
z
x
y
L1
w1
电介质
g
2.1 理论模型
图2.1(a)单元结构俯视图及尺寸 (b)主视图及垂直入射波

## Slide 9
2.2 计算结果及分析
亮模式在23.65THz处出现共振峰，暗模式在34.55THz处出现共振峰。暗模式的共振峰是亮模式与暗模式耦合作用的结果。由于石墨烯条的尺寸比真空中波长小很多，因此它们可分别看作偶极子和四偶极子天线。
图2.2 亮模式和暗模式单独被激发时的透射谱

## Slide 10
图2.3(a)EIT超材料透射谱线 (b)透射峰和下降峰处的电场分布图
22.06THz
28.97THz
25.80THz
25.80THz处出现透射峰，两个下降峰分别出现在22.06THz和28.97THz处。
透射峰值处亮模式周围电场分布较弱。而下降峰值处二者边界和亮模式周围电场分布都比较强。
(a)
(b)

## Slide 11
图2.4 缝宽不同时，透射谱线随频率的变化关系
缝宽增加时，EIT效应减弱，且第二个下降峰也有明显减弱的趋势。这是由于亮模式与暗模式之间的耦合强度减弱，因此出现了共振减弱的情况。

## Slide 12
图2.5 亮模式长度不同时，透射谱线随频率的变化关系
亮模式长度增加时，透明窗口发生红移。这是因为当石墨烯条长度增加时，偶极子共振发生红移。第一个下降峰的共振强度也明显增加，这是因为偶极子的相对共振波长出现了增加的情况。

## Slide 13
透明窗口逐渐变窄，由于两个石墨烯条重合部位减少，亮模式与暗模式之间的耦合强度减弱。窗口的右侧出现了第二个透明窗口，且逐渐加强。因为在结构的另一端也有耦合情况发生，再次出现相消干涉。
图2.6 两模式中心距离不同时，透射谱线随频率的变化关系

## Slide 14
图2.7 入射偏振角不同时，透射谱线随频率的变化关系
入射偏振角增加时，两模式间的共振强度减弱，这是由于入射偏振角增加，激发出的偶极子减少，耦合减弱。因此入射偏振角对耦合强度也有较大的影响。

## Slide 15
图2.8(a) 基底折射系数不同时，透射光谱随频率的变化关系(b)不同峰值处，频率随折射系数的变化情况
（a）
（b）
随着折射率的增加，透射谱线出现红移现象，但是共振强度不变。透射峰值和下降峰值处频率随折射率都呈线性变化，拟合效果较好。

## Slide 16
费米能级由0.3eV增加到0.9eV时，共振频率发生蓝移(由24THz 平移到35THz)。此外，两个下降峰处的共振强度也随费米能级的增加而逐渐增强。
图2.9 费米能级不同时，透射谱线随频率的变化情况

## Slide 17
图2.10 费米能级不同时，群速度随频率的变化关系
正值和负值分别对应减慢和加快光速。从图中可以看出，透明窗口附近群速度发生减缓(0.01ps左右)，即光速减慢。

## Slide 18
三、基于石墨烯纳米结构的级联π型可调电磁
诱导透明
3.1 理论模型
y2
Px
x1
g2
Py
y1
s
x2
g1
图3.1 模型单元结构示意图及几何尺寸及对应的偶极子(D1,D2)和四偶极子(Q1,Q2)
D2
Q2
Q1
D1
x
y

## Slide 19
3.2 计算结果及分析
3.2.1 级联π型石墨烯纳米结构
(a)
(b)
34.1THz
36.05THz
图3.2 (a)级联π型石墨烯纳米结构实现EIT (b)单个π结构实现EIT(右侧为两个结构透射窗口处的电场分布情况)

## Slide 20
d
(a)
(b)
d=0nm d=20nm d=40nm d=60nm d=80nm
图3.3(a)两个偶极子水平距离不同时,透射谱随频率的变化情况 (b)不同距离情况下透射窗口处的电场分布

## Slide 21
图3.4 两个π结构之间距离不同时，透射谱随频率的变化情况
随着两个结构之间的距离减小，耦合强度发生了变化：第一个下降峰共振增强而第二个下降峰共振减弱，但仍然能观察到明显的EIT现象。

## Slide 22
3.2.2 合并后的石墨烯纳米结构
(a)
(b)
(c)
图3.5(a) 合并后的结构模型示意图 (b)该模型下实现的EIT(c)透明窗口处的电场分布
透明窗口处，入射光汇集于中间石墨烯长条处，据此我们可以实现将电场分布集中在更小的范围以减小模式体积，近似为单个π结构的一半。( , )

## Slide 23
l
(a)
(b)
l=9nm l=6nm l=3nm
图3.6(a)石墨烯条宽度改变时，透射谱随频率的变化情况(b)宽度不同时，透明窗口处的电场分布图
宽度减半时，模式体积减小约35%，即 ，而较小的模式体积可广泛用于光与介质的强耦合。

## Slide 24
3.2.3 石墨烯对窗口的动态调节
图3.7 费米能级不同时，透射谱随频率的变化情况
图3.8 费米能级不同时，群速度延迟随频率的变化关系

## Slide 25
四、基于亮模-亮模耦合引起的可调石墨烯超
材料电磁诱导透明
4.1 理论模型
z
y
x
r2
d
r1
L
w
(a)
(b)
(c)
p
t
图4.1 单元结构的示意图及几何尺寸(a)单个石墨烯圆环作为其中亮模式(b)单个石墨烯长条作为另一个亮模式(c)石墨烯超材料的单元结构

## Slide 26
4.2 计算结果及分析
1.68THz 和2.14THz处出现两个下降峰，1.86THz处出现EIT窗口，透射强度达到95%。由于两模式之间存在较弱的杂化，因此共振频率(1.64THz 和 2.14THz)靠近初始频率(1.68THz 和2.08THz)。
图4.2 不同结构下的透射谱

## Slide 27
图4.3 透射下降峰和透射峰值处的电场分布图
(a)1.68THz (b)1.86THz (c)2.14THz
在共振频率I (1.68THz)处，石墨烯长条受到外电场强烈的激发。II (2.14THz)处电场集中分布在圆环周围。III (1.86THz)处圆环和长条都受到外电场的强烈激发，且透射峰值处的电场比两个下降峰处的电场弱。

## Slide 28
图4.4 长条长度不同时，(a)透射谱(b)共振频率的变化情况
长条宽度不同时，(c)透射谱(d)共振频率的变化情况
(a)
(d)
(b)
(c)

## Slide 29
图4.5圆环内径不同时，(a)透射谱线(b)共振频率的变化情况
圆环宽度不同时，(c)透射谱线(d)共振频率的变化情况
(c)
(d)
(b)
(a)

## Slide 30
图4.6 圆环和长条的中心距离不同时，透射谱的变化情况
随着中心距离的增加，共振I和II都向高频方向移动，且EIT窗口宽度由0.9THz降到0.5THz，透射强度由97%降到92%。这是因为中心距离增加会导致两模式之间的耦合减弱。

## Slide 31
图4.7 基底RI不同时，(a)透射谱线(b)共振频率的变化情况
(a)
(b)

## Slide 32
图4.8 费米能级不同时，透射谱线的变化情况
费米能级发生较小的变化时，EIT窗口处的共振频率就能大幅调节：费米能级从0.3eV增加到0.7eV时，透射窗口发生了较大的蓝移，从1.47THz 移动到 2.25THz。

## Slide 33
图4.9 (a)费米能级不同时，透射相位(度)的变化情况
(b)费米能级不同时，群速度延迟(ps)的变化情况
在透射窗口附近发生了很强的相位色散，能在透射谱线中引起很大的群速度延迟(窗口附近约为0.5ps)，即慢光效应。

## Slide 34
五、总结
基于亮模-暗模耦合效应，研究了T型石墨烯纳米超材料结构，实现对EIT效应的动态调谐。
提出了具有非对称性的级联π型石墨烯纳米结构，四偶极子天线激发产生的场增强效应可应用于非线性光学。基于该模型，又研究了更为紧凑的级联结构，EIT效应相比于前者较弱，将电场集中分布在更小的范围，减小了模式体积，可广泛用于光和物质的强耦合。
基于亮模-亮模之间的杂化，研究了基于石墨烯的复合超材料结构。而且，改变费米能级的大小可以实现对透明窗口处共振频率的动态调谐。据此，可以观察到一个较大的群速率延迟，透明窗口附近可以达到0.5ps。

## Slide 35
六、硕士期间科研成果
1. Huiyun Zhang, Yanyan Cao, Yuanzhong Liu, Yue Li, Yuping Zhang. Electromagnetically Induced Transparency Based on Cascaded π-Shaped Graphene Nanostructure[J]. Plasmonics, 1-7. (SCI二区)
2. Huiyun Zhang, Yanyan Cao, Yuanzhong Liu, Yue Li, Yuping Zhang. A novel graphene metamaterial design for tunable terahertz plasmon induced transparency by two bright mode coupling[J]. Optics Communications, 2017, 391: 9-15. (SCI三区)
3. 曹妍妍，李悦，刘元忠，张玉萍，张会云，基于T型石墨烯超材料的可调电磁诱导透明，太赫兹科学与电子信息学报，2017,15卷第2期，192-198.（中文核心）

## Slide 36
谢 谢！
敬请专家批评指正